Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опор ЛЭП окоренных, пропитанных для нужд ООО «АСЭП»

1. Общие положения

Предметом запроса котировок является поставка опор ЛЭП окоренных, пропитанных для нужд ООО «АСЭП» в количестве 130 (сто тридцать) штук.

2. Основные исходные данные:

Поставка осуществляется на склад Заказчика по адресу: 163045 г. Архангельск, Талажское шоссе д. 1, корп. 1.

Срок начала поставки со дня заключения  Договора.

Срок окончания поставки 25 дней со дня заключения Договора.

3. Основные требования к продукции:

Требования к качеству продукции:

- опоры деревянные пропитанные класс эксплуатации XII-XIII;

- длина 11 метров;

- окорка: механическая;

- средняя глубина пропитки: не менее 85 % заболони;

- среднее поглощение 8-9 кг/м (в перерасчете на сухой вес) или 85-100 л/м3 (раствора);

- средняя прочность опоры после полной фиксации антисептика (примерно 90-100 дней) по показаниям АКОД 70-90 единиц;

- гарантийный срок не менее 5 лет.

Технические характеристики продукции:

Опоры должны соответствовать требованиям ГОСТ 9463-88. Пропитка осуществлена по методу вакуум - давление – вакуум согласно ГОСТ 20022.6-93. Пропиточное вещество – антисептик группы ССА.

Требования к отгрузке:

Поставка и разгрузка продукции производится на склад Заказчика автомобильным транспортом Поставщика и за счет средств Поставщика.